# Отводы крутоизогнутые ОСТ 34.10.699-97

Рраб до 2,2 МПа (22 кгс/см2), t до 350°С Технические условия: ОСТ 34.10.701-97 Конструкция и размеры: ОСТ 34.10.699-97 Материал: Сталь 20

Условный проход Dy, мм; Диаметр наружный Dн, мм; Толщина стенки S, мм; Строительная длина отводов L; Масса отвода (угол 90º), кг. 90º (L=R); 60º; 45º; 30º. 40; 45; 2,5; 60; 35; 25; 16; 0,3. 50; 57; 3; 75; 43; 30; 20; 0,5. 65; 76; 3,5; 100; 57; 41; 27; 1. 80; 89; 3,5; 120; 69; 50; 32; 1,4. 100; 108; 4; 150; 87; 62; 40; 2,5. 125; 133; 4; 190; 110; 79; 51; 3,8. 150; 159; 6; 225; 130; 93; 60; 8,4. 200; 219; 8; 300; 173; 124; 80; 19,9. 250; 273; 10; 375; 217; 155; 100; 39,4. 300; 325; 10; 450; 260; 186; 120; 54,9. 350; 377; 10; 525; 303; 217; 140; 74,6. 400; 426; 10; 600; 346; 248; 161; 121. 500; 530; 10; 500; 289; 207; 134; 120. 12; 130. 600; 630; 12; 600; 345; 248; 161; 195,5.